金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

Unibinder BSP-1 铝粉浆

BSP-1 能印出金属的颜色，亦可添加色种，显色性非常好。但建议色种不多于10%及使用较疏的网。产品本身为聚氨脂，水洗牢度极好。

配方

( 银 )

(1) BSP-1				100

DEU 架桥剂			3 – 5

( 红 )

(2) BSP-1				100

红色种				3

DEU 架桥剂		3 – 5

( 蓝 )

(3) BSP-1			   100

蓝色种			   1.5

DEU 架桥剂		3 – 5

工序

( (1), (2), (3) 印 --- 干 ) x 2 次 --- 焙烘 ( 140 C x 3 分钟 )

500 – 800号网