金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

Unibinder CUB 厚板浆

CUB 为白色聚氨脂厚板浆，内藏微小的无机填充剂。它不像传统的厚板浆会由于水份蒸发而塌陷或厚度减低，所需印的次数亦较其它同类厚板浆少，一般1-2遍便能得到足够厚度。印花表面轮廓分明及美观。印花浆是哑光类别；干燥速度较快及操作容易。亦适合用于立体烫金泊加工印花。

配方

CUB 厚板浆			100

DEU 架桥剂			3 – 5

色种					X

工序

(1)印花打底 --- 干燥 ( (2) 印 --- 干燥 ) x 2次 ---干燥 --- 焙烘 ( 140C x 3分钟)

800 – 1000 网号		  800-1000网号 450 um厚网