金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

“新中村”印花浆使用说明

光面白胶浆       EL-7

光面彩色胶浆     EL-270

光面弹透胶浆     EL-555

（一）概述

光面白胶浆EL-7、光面彩色胶浆EL-270、光面弹透胶浆EL-555均是弹性胶浆，适用于弹性针织品的印刷加工，具有手感柔软，弹性良好及色牢度高的特点。

（二）性能

- 光面白胶浆EL-7具有高白度，高遮盖率和良好的光亮度，适用于染色布料的打白底和浅色印刷。

- 光面彩色胶浆EL-270具有良好的调色性和高遮盖率，表面光滑，适用于染色布料上的深色印刷。

- 光面弹透胶浆EL-555具有良好的调色性能，不易塞网，适用于白色布料上的印刷。

（三）特征

- 能自然干燥

- 高坚牢度

- 印刷面不易发粘

- 高弹性

- 不含甲醛成份

（四）使用方法

- 基本配方：

EL-7     100-90    —　　 —

EL-270    —    99-90    —

EL-555    —     —    99-90

水性色浆  0-10   1-10   1-10

总计：   100    100     100

金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

（四）使用方法

- 工艺流程：

印刷→预烘→焙干（145-150℃×3分钟）

或热压（145-150℃×20秒）

（五）使用注意要点：

1、焙干和热压对于得到良好的印刷质量不可少（尤其对棉布料）

2、有些色浆或不能与胶浆很好混合，有些会缩短胶浆的凝固时间，因此调色之前必须先行试验。

- 为得到良好的坚牢度，除了进行焙干或热压工艺外，还可以加入2-4%的固色剂（NK-Faster L-100）含有固色剂的胶浆必须在24小时内用完，否则会结块凝固。

- 在印刷过程中，由于印刷方法及网版原因可能出现塞网，漏版之类的问题。

- 避免低温结束，适宜保存40℃以上，若出现分层，可以搅拌器搅拌。

(上述提供资料只属参考性建议,客户在使用前,应先行做好足够测试)