金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

EL-394 金粉浆

EL-394 是弹力金粉浆，用于针织布。它手感柔软，不易塞网及不含甲醛。

特性

外观	：	白色乳液

主成分	：	丙烯酸酯共聚物

配方

EL-394			80-85%

金粉（金或银）	15-20％

100％

工序

- 印 --- (2) 预干 ---(3) 焙烘（150℃ * 3分钟）或 热压（150℃ * 20秒）

注

（1）。可添加水减低稠度或添加0.1％—0.5％ HP-50增稠剂调高稠度。

（2）。若想再增加EL-394牢度，可添加2％ L-100固色剂。

（3）。视乎印花操作方法，有时在印花后会发生塞网或断裂问题。