金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

Unibinder EU-4P 烫金浆/ BR-ZC 聚氨脂透明浆

做出强水洗牢度的日本和纸设计

配方

(1)	EU-4P 烫金浆			80		    (4) NU-11 聚氨脂透明浆		100

BR-ZC 聚氨脂透明浆	20		     黑色种			     		5

DEU 架桥剂			    	3 - 5

(2)       和纸

(3)       NU-31 聚氨脂白浆	100		    (5) NU-11 聚氨脂白浆			100

DEU 架桥剂			3 – 5	     红色种					    5

DEU 架桥剂				    3 – 5

工序

(1)    印 --- (2) 湿罩盖上 --- 干 --- ( (3) 印 --- 干 ) x 2 次

--- ( (4) (5) 印 --- 干 ) x 2 次 --- 热压 ( 140C x 20 秒 --- 冲水

800 – 1000 号网