金熹贸易有限公司
地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号
电话：0757-26382668      传真：26382660
Unibinder G-TOP

玻璃珠浆 G-TOP
能做到水洗牢度极好的聚氨脂玻璃珠浆。
配方
(1) G-TOP



100



(2)
玻璃珠 UB-800
   闪片银,金, 深粉红
各 1
   架桥剂 DEU


3 - 5
工序
(1)    印厚网 ( 例如 450 um ) --- (2) 湿罩, 洒上玻璃珠; 以平物件轻压 --- 干燥 ( 约90C x 20 分钟 ) --- 焙烘 ( 140 C x 4 分钟 )
800 – 1000 网号

