金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

H-8加光浆说明书

NK TOP H-8加光浆用于白胶浆的加光效果，加光浆薄膜虽然手感略硬，但具有高弹性及申缩性。H-8不含甲醛。

H-8具高透明度及耐高温焙烘，可得出高的得色率加光效果。

它是利用树脂制造，所以经焙烘后，可得到良好水洗及磨擦牢度，亦可添加固色剂H-100来增加牢度。

性质：

外观：乳白浆状

主要成份：丙烯酸聚合体

固成份：46-1%按重量算

离于性：阴/非离子

酸碱度：7-8

使用方法：NK TOP H-8           100-95                97-92

色种：                           0-5                  0-5

固色剂：H-100                                         3%

注意事项：

可以利用增稠剂Viscon S-500慢慢续少加入H-8内并同时以电动揽拌器揽拌，来增加H-8稠度。

若需要加色，须测试色是否能与H-8内的树脂及乳化剂等物质相溶合。

若添加了固色剂加入H-8需要即日使用。

使用工艺流程：

印（新中村发泡浆）→印（H-8加光浆）→加热→发泡

- 湿罩湿或湿罩干均可以

- 若是湿罩湿，发泡浆需有大约1分钟预干较理想

- 预干是以低湿烘干或闪干进行

- 印完H-8后30分钟已有足够时间烘干

- 刚好印上H-8后，H-8还是半干时便立即进行发泡程序

- 发泡视乎使用的的发泡性能及客户要求

- 使用H-8可增加材料的水洗及磨擦牢度