金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

Unibinder HB-2L / TN-2014 龟裂浆 / 烫金浆

HB-2L 能用厚网做到龟裂的效果。

TN-2014 能混合 EDU-11 透明PU浆，从而控制烫金纸粘附在布上的多寡

配方

厚网 ( 400 um)						    厚网 ( 400 um)

(1) HB-2L 龟裂浆		100				(2) TN-2014 烫金浆		50 – 100

黑色种		    	X				    EDU-11 透明聚氨脂    25 – 0

DEU 架桥剂	   	   3				    水					   25 – 0

( 此布板为100% TN-2014 )

工序

(1)   印厚网 --- 放置 ( 例80C ) --- (2)印厚网 --- 干 --- 焙烘 (140C x 3分钟)

--- 热压 ( 150C x 20 秒 ) --- 冷却 --- 撕掉 --- 水洗 ( 40C x 50 分钟 )

800 – 1000 号网