金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

Unibinder JEL 聚氨脂啫哩浆

JEL 可印出非常透澈及有光泽的效果，不粘手、像热固油墨啫哩浆的手感，但是全环保的，不包PVC、APEO及甲醛，添加1%架桥剂E-4后的水洗牢度极佳。

配方

(1)    打底 (普通网)

PU 聚氨脂透明				100

色种						1

架桥剂 DEU					3 – 5

(2)    盖面 ( 厚网 例600um )

JEL							100

架桥剂 E-4					1 - 2

工序

( (1) 打底 --- 干 ) x 2次 --- (2) 盖面 --- 风干 ( 例：一天)

--- 焙烘 ( 140 C x 3分钟 )

800号网

注意：

1.      刚焙烘后JEL 很粘手，小心避免裁片粘在一起。

2.      印厚网时，避免使用太强劲的热风作烘干，建议利用风干。