金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660
“新中村”印花浆使用说明

                哑面白胶浆      NR-151
              哑面彩色胶浆    NR-251
              哑面弹透胶浆    NR-351
（一）概述
哑面白胶浆NR-151、哑面彩色胶浆NR-251、哑面弹透胶浆NR-351均是弹性胶浆，适用于弹性针织品的印刷加工，具有手感柔软，弹性良好及色牢度高的特点。

（二）性能
1、 哑面白胶浆NR-151具有高白度，高遮盖率，适用于深色布料的打白底和浅色印刷。

2、 哑面彩色胶浆NR-251具有良好的调色性和高遮盖率，适用于深色布料上的深色印刷。

3、 哑面弹透胶浆NR-351具有良好的调色性能，不易塞网，适用于白色布料上的印刷。

（三）特征
1、 能自然干燥

2、 高坚牢度

3、 印刷面不易发粘

4、 高弹性

5、 不含甲醛成份

（四）使用方法

1、 基本配方：

　　　      NR-151    100-90    —      —

            NR-251     —      99-90    —

            NR-351     —       —     99-90
           水性色浆    0-10     1-10    1-10
           总计：      100      100     100
金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660
（四）使用方法
2、 工艺流程：

印刷→预烘→焙干（145-150℃×3分钟）

          或热压（145-150℃×20钞）

（五）使用注意要点：

1、焙干和热压对于得到良好的印刷质量不可少（尤其对棉布料）

2、有些色浆或不能与胶浆很好混合，有些会缩短胶浆的凝固时间，因此调色之前必须先行试验。
3、 为得到良好的坚牢度，除了进行焙干或热压工艺外，还可以加入2-4%的固色剂（NK-Faster L-100）含有固色剂的胶浆必须在24小时内用完，否则会结块凝固。

4、 在印刷过程中，由于印刷方法及网版原因可能出现塞网、漏版之类的问题。

5、 避免低温结束，适宜保存40℃以上，若出现分层，可以搅拌器搅拌。

(上述提供资料只属参考性建议,客户在使用前,应先行做好足够测试)
