金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

Unibinder SB-A

防升华打底浆 SB-A

SB-A 是混合了特殊陶瓷的丙烯酸胶浆，能吸收升华上布表面的分散性染料，减少因升华现象产生的污染。

配方

(1.) SB-A			100					(2.) 聚氨脂胶浆 弹白		100

DEU 架桥剂	    3 – 5				    DEU 架桥剂			3 – 5

工序

(1.)    印底 – 干 --- ( (2.) 印聚氨脂胶浆弹白 --- 干 ) x 2 次 --- 焙烘 ( 140C x 3分钟 )

800网号

备注

1.      请添加架桥剂 DEU 以增强牢度

2.      SB-A 不一定可以充份防止分散染料升华，视乎采用那一类型的染料，所以需要先作详细测试。

3.      网号需要800号或更疏。