金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

SP-5F 发泡浆

SP-5F是水性低温发泡浆，用于针织物，它的印花拉伸性高，兼且可做深色的印花，可印深及克色的针织布，它本身是白色的。

[性质]

- 外观：白/微黄粘液

- 主成份：聚丙烯酸及发泡物质

- 弱阴离子性：储存期6个月内都很稳定

[印花浆例子]

SP-5F        100       95-99

包种         —        5—1

总共         100       100

[工序]

SP-5F网印（350-500号，0.1-.03mm厚）→予干（60℃以下）→发泡（110-130℃）

[注意]

- 一些色种和SP-5F不相容，要先作试验。

- 若粘度太低可加0.1-1.0%增稠剂.

- 发泡温度及时间视乎布种（针织），印花面积及容积。

- 若存放过久出现发层，可用揽拌器使它重新使用。

- SP-5F存放低于40℃及不能粘冰，防止变干。结冰后已不能使用，      一般存放超过6个月便开始失效。

[配方]

SP-5F                     90克

色种                      10克

总共                      100克

[工序]

网印 →  予干 →热压（120℃×秒  发泡）

（50号）

（3-3刮）