金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

机印胶浆

TSK 机印胶浆是新中村新开发产品，主要优点是可在八爪鱼印花机上长时间操作，而不会产生塞网现象，减低损耗，增加产量。焙烘温度较热固油墨低，减少对布的损害。最重要的是不像热固油墨般含PVC等有害物。（要是不含PVC的热固油墨，成本也是很高。）

TSK 系列共有三只产品:

TSK-510        白

TSK-520        彩印

TSK-530        透明

配方：

TSK                100

色种                X

_____________________________

印 --- 干 ( 像热固油墨一样操作) --- 焙烘 (150℃ 以上 x 2分钟)

（2500 网号）

和普通手印胶浆不同，TSK 不能添加固色剂。