金熹贸易有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道乐善北路3号

电话：0757-26382668      传真：26382660

Unibinder US-A 渗化浆

US-A 是渗透浆，和 W-376 透明柔软水浆配套使用可得到渗化的效果。

配方								配方

打底								打底

(1) US-A		 100				(1) W-376			100

色				X

DEU 架桥剂		3 – 5

图案								图案

(2) W-376		100				   (2) US-A			100

色			  X

DEU 架桥剂	  3 – 5

工序

(1) 印打底 --- 湿罩 --- (2) 印 --- 风干 --- 焙烘 ( 140C x 3 分钟 )